**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA MEIA**

**1. DESCRIÇÃO GERAL**

-Meia de cano médio, na cor branca com (desenho ou inscrição) em jacquard. Punho deve ser em tecido misto de algodão com canelado 01x01, cravado com elastodieno, liso internamente e externamente, cano calcanhar e pé em tecido malha lisa. O calcanhar, solado e ponta reforçados com fio de algodão Ne 20/1, a meia deve ter **calcanhar verdadeiro**.

**2. CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO CONFECCIONADO**

a) Gramatura: 200 gr/m² mínimo;

b) Composição: 56**%** algodão – 42% poliamida – 2% elastodieno.

c) Encolhimento/Alongamento Largura: - 10%, no máximo.

d) Encolhimento/Alongamento Comprimento: - 10%, no máximo.

e) 12,0 kgf / cm² mínimo;

|  |
| --- |
| Tabelas de tamanhos |
|   | **Tamanho** | **BB** | **PP** | **P** | **M** | **G** | **GG** | **XGG** | **Adulto** |
| **A** | **Tamanho do Calçado** | **14 a 17** | **18 a 21** | **22 a 25**  | **26 a 29** | **30 a 33** | **34 a 37** | **38 a 41** | **42 a 45** |
| **B** | **Idade** | **1 e 2**  | **3 e 4** | **5 e 6** | **7 e 8** | **9 e 10** | **11 e 12** | **13 e 14** | **15 a 18** |
| **C** | **Largura do Punho** | **6,0 cm** | **6,0 cm** | **6,0 cm** | **6,5 cm** | **6,5 cm** | **7,5 cm** | **7,5 cm** | **7,5 cm** |
| **D** | **Altura do Punho** | **1,5 cm** | **1,5 cm** | **1,5 cm** | **1,5 cm** | **2,0 cm** | **2,0 cm** | **2,0 cm** | **2,0 cm** |
| **E** | **Comprimento da Perna** | **5,0 cm** | **6,0 cm** | **7,0 cm** | **8,0 cm** | **9,0 cm** | **10,0 cm** | **12,0 cm** | **14,0 cm** |
| **F** | **Comprimento do Pé** | **7,0 cm** | **9,0 cm** | **11,0 cm** | **13,0 cm** | **16,0 cm** | **20,0 cm** | **22,0 cm** | **25,0 cm** |
| **Obs: As medidas terão tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que não alterem a qualidade do produto.** |

- As meias deverão ser entregues devidamente embaladas em sacos plásticos e etiquetadas, sendo que as etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução Nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Na escrita, utilizar fonte padrão na cor preta, informando tamanho, composição e ano/semestre de fabricação.

Todas as meias devem ser passadas de forma que apresente nitidamente o calcanhar e biqueira da meia.

As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, íntegras, montadas corretamente e as suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos.

**Laudos:**

**a) Composição:**

**MÉTODO: NORMA 20/05 e 20A/05 DA AATCC**

**NBR 13538:1995/11914:1992, respectivamente.**

**b) Laudo para Gramatura se aceita:**

**MÉTODO: Determinação da gramatura de tecidos – NBR 10591/08.**

**c) Laudo para encolhimento e alongamento se aceita:**

**METODO: NORMA NBR 10320/88 – Determinação das alterações dimensionais planos e malhas**

**d)Laudo para resistência ao estouro:**

**METODO: NORMA NBR 13384/95 – Equipamento utilizado: Mullentester.**

 Ilustração demonstrativa das medidas.

